ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК 
НА Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2)

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 12821-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) Конструкция и размеры Steel butt-welded flanges for Pnom from 0,1 to 20,0 MPa (from 1 to 200 kgf/cm2). Design and dimensions | ГОСТ 12821-80 |
| --- | --- |

Срок действия с 01.01.83 
до 01.01.93

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С).

Требования пп. 1, 2 (за исключением показателя «Масса»), 3, 9 - 10 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 - 10.

Примечания:

1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra £ 100 мкм.

2. Допускается изготовление фланцев с другими видами разделки под сварку по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 1

Размеры, мм

| Проход условный Dy | Py 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом |
| 10 | 8 | 8 | 23 | 22 | 15 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
| 15 | 12 |  | 26 | 28 | 19 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0.34 | 0,33 |
| 20 | 18 |  | 28 | 36 | 26 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,44 |
| 25 | 25 |  |  | 42 | 33 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,54 | 0,53 |
| 32 | 31 |  |  | 50 | 39 | 0,78 | 0,78 | 0,72 | 0,76 | 0,77 |
| 40 | 38 | 9 | 33 | 60 | 46 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| 50 | 49 |  |  | 70 | 58 | 1,26 | 1,21 | 1,14 | 1,18 | 1,21 |
| 65 | 66 |  |  | 88 | 77 | 1,62 | 1,57 | 1,46 | 1,53 | 1,55 |
| 80 | 78 | 11 | 35 | 102 | 90 | 2,43 | 2,30 | 2,26 | 2,29 | 2,30 |
| 100 | 96 |  | 37 | 122 | 110 | 2,98 | 2,70 | 2,65 | 2,67 | 2,71 |
| 125 | 121 |  |  | 148 | 135 | 3,72 | 3,65 | 3,41 | 3,52 | 3,57 |
| 150 | 146 |  | 38 | 172 | 161 | 4,30 | 5,22 | 3,95 | 4,04 | 4,13 |
| (175) | 177 | 13 | 43 | 210 | 196 | 6,15 | 6,00 | 5,64 | 5,80 | 5,86 |
| 200 | 202 |  | 45 | 235 | 222 | 6,92 | 6,75 | 6,33 | 6,55 | 6,63 |
| (225) | 226 | 15 |  | 260 | 248 | 8,49 | 8,30 | 7,76 | 8,18 | 8,09 |
| 250 | 254 | 16 |  | 288 | 278 | 9,88 | 9,61 | 9,18 | 9,32 | 9,43 |
| 300 | 303 |  |  | 340 | 330 | 13,38 | 13,35 | 12,35 | 11,59 | 12,67 |
| 350 | 351 |  |  | 390 | 382 | 15,97 | 15,93 | 14,90 | 14,63 | 15,00 |
| 400 | 398 |  |  | 440 | 432 | 18,56 | 18,53 | 17,30 | 16,84 | 17,33 |
| (450) | 450 |  | 50 | 494 | 484 | 23,63 | 23,70 | 22,35 | 20,22 | 20,94 |
| 500 | 501 | 19 |  | 545 | 535 | 26,76 | 26,60 | 25,00 | 23,11 | 23,76 |
| 600 | 602 |  | 55 | 650 | 636 | 35,79 | 35,70 | 33,00 | 32,90 | 33,37 |
| (700) | 692 |  |  | 740 | 726 | 44,30 | 44,10 | 41,00 | 40,34 | 41,60 |
| 800 | 792 |  | 60 | 844 | 826 | 46,15 | 55,50 | 52,20 | 51,49 | 52,60 |
| (900) | 892 | 21 |  | 944 | 926 | 66,35 | - | - | - | - |
| 1000 | 992 |  |  | 1044 | 1028 | 73,44 |  |  |  |  |
| 1200 | 1192 | 23 | 65 | 1244 | 1228 | 92,92 |  |  |  |  |
| 1400 | 1392 |  |  | 1445 | 1428 | 101,02 |  |  |  |  |
| 1600 | 1592 |  |  | 1646 | 1628 | 135,27 |  |  |  |  |

Таблица 2

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Размеры, мм

| Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом |
| 10 | 8 | 10 | 27 | 22 | 15 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,33 |
| 15 | 12 |  | 28 | 28 | 19 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,40 |
| 20 | 18 |  | 30 | 36 | 26 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 0,52 |
| 25 | 25 | 12 |  | 42 | 33 | 0,76 | 0,77 | 0,72 | 0,75 | 0,75 |
| 32 | 31 |  | 33 | 50 | 39 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | 1,08 | 1,08 |
| 40 | 38 |  | 35 | 60 | 46 | 1,36 | 1,37 | 1,28 | 1,30 | 1,34 |
| 50 | 49 |  |  | 70 | 58 | 1,53 | 1,51 | 1,44 | 1,46 | 1,47 |
| 65 | 66 |  |  | 88 | 77 | 1,97 | 2,06 | 1,83 | 1,72 | 1,75 |
| 80 | 78 | 13 | 37 | 102 | 90 | 2,76 | 2,76 | 2,80 | 2,65 | 2,72 |
| 100 | 96 |  | 38 | 122 | 110 | 3,35 | 3,04 | 3,03 | 3,03 | 3,04 |
| 125 | 121 | 15 | 40 | 148 | 135 | 4,66 | 4,24 | 3,66 | 4,50 | 4,55 |
| 150 | 146 |  | 43 | 172 | 161 | 5,37 | 5,85 | 4,93 | 5,29 | 5,35 |
| (175) | 177 | 17 | 47 | 210 | 196 | 7,32 | 8,10 | 6,92 | 7,11 | 7,16 |
| 200 | 202 |  | 50 | 235 | 222 | 8,37 | 9,35 | 7,75 | 7,98 | 8,05 |
| (225) | 226 |  |  | 260 | 248 | 9,45 | 9,25 | 8,72 | 8,98 | 9,06 |
| 250 | 254 | 18 |  | 288 | 278 | 10,99 | 10,69 | 10,14 | 12,20 | 12,30 |
| 300 | 303 |  |  | 340 | 330 | 14,82 | 14,28 | 14,10 | 13,81 | 14,11 |
| 350 | 351 |  |  | 390 | 382 | 17,69 | 18,65 | 17,64 | 16,35 | 16,72 |
| 400 | 398 |  |  | 440 | 432 | 20,55 | 19,69 | 19,30 | 18,83 | 19,31 |
| (450) | 450 |  |  | 494 | 484 | 23,63 | 23,60 | 21,90 | 21,62 | 22,24 |
| 500 | 501 | 19 |  | 545 | 535 | 26,63 | 29,10 | 25,90 | 24,44 | 25,10 |
| 600 | 602 |  | 55 | 650 | 636 | 35,79 | 35,60 | 33,40 | 37,49 | 33,67 |
| (700) | 692 |  |  | 740 | 726 | 44,31 | 44,10 | 41,10 | 40,60 | 41,86 |
| 800 | 792 |  | 60 | 844 | 826 | 56,17 | 55,20 | 52,20 | 51,67 | 53,36 |
| (900) | 892 | 21 |  | 944 | 926 | 66,79 | - | - | - | - |
| 1000 | 992 |  |  | 1044 | 1028 | 73,51 |  |  |  |  |
| 1200 | 1192 | 23 | 70 | 1248 | 1228 | 111,43 |  |  |  |  |
| 1400 | 1392 | 27 | 85 | 1456 | 1428 | 156,58 |  |  |  |  |
| 1600 | 1592 | 32 | 95 | 1660 | 1628 | 218,57 |  |  |  |  |

Таблица 3

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Размеры, мм

| Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом |
| 10 | 8 | 10 | 33 | 25 | 15 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,49 |
| 15 | 12 |  |  | 30 | 19 | 0,58 | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 056 |
| 20 | 18 | 12 | 36 | 38 | 26 | 0,87 | 0,87 | 0,81 | 0,87 | 0,83 |
| 25 | 25 |  | 38 | 45 | 33 | 1,05 | 1,05 | 0,98 | 1,03 | 1,02 |
| 32 | 31 | 13 | 40 | 55 | 39 | 1,54 | 1,53 | 1,45 | 1,50 | 1,49 |
| 40 | 38 |  | 42 | 62 | 46 | 1,83 | 1,78 | 1,71 | 1,74 | 1,78 |
| 50 | 49 |  |  | 76 | 58 | 2,26 | 2,23 | 2,15 | 2,15 | 2,21 |
| 65 | 66 | 15 | 45 | 94 | 77 | 3,17 | 3,11 | 2,92 | 3,06 | 3,14 |
| 80 | 78 |  | 47 | 105 | 90 | 3,67 | 3,60 | 3,46 | 3,54 | 3,65 |
| 100 | 96 | 17 | 48 | 128 | 110 | 4,70 | 4,70 | 4,49 | 4,50 | 4,54 |
| 125 | 121 | 19 | 57 | 156 | 135 | 6,71 | 6,58 | 6,27 | 6,12 | 6,23 |
| 150 | 146 |  |  | 180 | 161 | 8,17 | 8,20 | 7,77 | 8,80 | 8,90 |
| (175) | 177 |  |  | 210 | 196 | 9,71 | 9,57 | 9,09 | 9,36 | 9,49 |
| 200 | 202 |  | 58 | 240 | 222 | 11,35 | 11,00 | 10,47 | 10,28 | 10,32 |
| (225) | 226 |  | 60 | 268 | 248 | 13,24 | 13,04 | 12,40 | 12,64 | 12,83 |
| 250 | 254 | 21 |  | 290 | 278 | 14,64 | 14,39 | 13,86 | 13,64 | 13,83 |
| 300 | 303 | 22 |  | 345 | 330 | 18,66 | 19,30 | 17,70 | 18,52 | 18,90 |
| 350 | 351 |  |  | 400 | 382 | 24,00 | 21,70 | 22,56 | 22,70 | 23,00 |
| 400 | 398 |  |  | 445 | 432 | 30,00 | 30,35 | 27,65 | 28,00 | 28,50 |
| (450) | 450 |  | 65 | 500 | 484 | 33,33 | 34,69 | 31,30 | 31,21 | 31,83 |
| 500 | 501 | 24 |  | 550 | 535 | 39,20 | 40,00 | 37,00 | 36,91 | 37,60 |
| 600 | 602 |  |  | 650 | 636 | 48,80 | 50,00 | 46,60 | 45,52 | 48,70 |
| (700) | 692 | 25 |  | 744 | 726 | 65,26 | 64,70 | 60,50 | 59,86 | 62,28 |
| 800 | 792 | 27 | 75 | 850 | 826 | 87,24 | 86,10 | 80,40 | 81,25 | 84,28 |
| (900) | 892 | 29 | 80 | 950 | 926 | 103,02 | - | - | - | - |
| 1000 | 992 |  |  | 1050 | 1028 | 119,19 |  |  |  |  |
| 1200 | 1192 | 33 | 90 | 1256 | 1228 | 179,91 |  |  |  |  |

Таблица 4

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Размеры, мм

| Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом |
| 10 | 8 | 12 | 33 | 26 | 15 | 0,59 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,58 |
| 15 | 12 |  |  | 30 | 19 | 0,68 | 0,68 | 0,65 | 0,67 | 0,66 |
| 20 | 18 |  | 36 | 28 | 26 | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,85 | 0,84 |
| 25 | 25 |  | 38 | 45 | 33 | 1,05 | 1,05 | 0,99 | 1,03 | 1,02 |
| 32 | 31 | 13 | 40 | 55 | 39 | 1,54 | 1,54 | 1,48 | 1,50 | 1,50 |
| 40 | 38 |  | 42 | 64 | 46 | 1,85 | 1,81 | 1,77 | 1,77 | 1,81 |
| 50 | 49 |  | 45 | 76 | 58 | 2,28 | 2,24 | 2,16 | 2,17 | 2,23 |
| 65 | 66 | 15 | 47 | 94 | 77 | 3,19 | 3,17 | 3,05 | 3,06 | 3,14 |
| 80 | 78 | 17 | 50 | 110 | 90 | 4,21 | 4,15 | 4,04 | 4,06 | 4,17 |
| 100 | 96 |  |  | 130 | 110 | 4,90 | 4,80 | 4,65 | 4,72 | 4,78 |
| 125 | 121 | 19 | 57 | 156 | 135 | 6,75 | 6,76 | 6,47 | 6,55 | 6,66 |
| 150 | 146 |  |  | 180 | 161 | 8,30 | 8,28 | 7,88 | 7,96 | 8,08 |
| (175) | 177 | 21 |  | 210 | 196 | 10,37 | 9,79 | 9,32 | 10,05 | 10,17 |
| 200 | 202 |  | 58 | 240 | 222 | 11,79 | 11,72 | 11,28 | 11,04 | 11,20 |
| (225) | 226 |  | 65 | 268 | 248 | 14,12 | 14,48 | 13,55 | 13,60 | 13,70 |
| 250 | 254 | 23 |  | 292 | 278 | 17,36 | 15,00 | 14,30 | 16,67 | 16,86 |
| 300 | 303 | 24 | 66 | 346 | 330 | 22,76 | 22,65 | 20,83 | 21,60 | 22,10 |
| 350 | 351 | 28 | 70 | 400 | 382 | 32,04 | 32,00 | 29,43 | 30,60 | 33,10 |
| 400 | 398 | 32 | 75 | 450 | 432 | 43,00 | 42,64 | 41,10 | 41,00 | 41,70 |
| (450) | 450 | 34 | 85 | 506 | 484 | 54,00 | 53,50 | 52,20 | 51,40 | 52,40 |
| 500 | 501 | 38 | 90 | 559 | 535 | 70,97 | 70,32 | 69,00 | 68,00 | 69,90 |
| 600 | 602 | 41 |  | 660 | 636 | 99,30 | 97,81 | 96,73 | 94,50 | 96,60 |
| (700) | 692 | 43 | 95 | 750 | 726 | 105,90 | 105,97 | 102,00 | 100,70 | 101,10 |
| 800 | 792 | 45 |  | 850 | 826 | 130,57 | 118,79 | 115,00 | 124,80 | 127,6 |
| (900) | 892 | 47 | 110 | 958 | 926 | 157,83 | - | - | - | - |
| 1000 | 992 | 49 |  | 1060 | 1028 | 203,39 |  |  |  |  |
| 1200 | 1192 | 51 | 125 | 1268 | 1228 | 284,94 |  |  |  |  |

Таблица 5

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Размеры, мм

| Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом |
| 10 | 8 | 14 | 33 | 26 | 15 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
| 15 | 12 |  |  | 30 | 19 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 0,78 |
| 20 | 18 |  | 34 | 38 | 26 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,95 |
| 25 | 25 |  | 36 | 45 | 33 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,15 |
| 32 | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 1,83 | 1,85 | 1,78 | 1,81 | 1,80 |
| 40 | 38 |  | 45 | 64 | 46 | 2,19 | 2,16 | 2,10 | 2,11 | 2,15 |
| 50 | 49 | 17 |  | 76 | 58 | 2,78 | 2,76 | 2,47 | 2,69 | 2,75 |
| 65 | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 3,71 | 3,62 | 3,60 | 3,55 | 3,62 |
| 80 | 78 |  | 52 | 110 | 90 | 4,44 | 4,32 | 4,27 | 4,26 | 4,48 |
| 100 | 96 | 21 | 58 | 132 | 110 | 6,51 | 6,58 | 6,27 | 6,41 | 6,49 |
| 125 | 121 | 23 | 65 | 160 | 135 | 9,41 | 9,45 | 9,14 | 9,27 | 9,37 |
| 150 | 146 | 25 | 68 | 186 | 161 | 12,52 | 12,56 | 11,90 | 12,01 | 12,17 |
| (175) | 177 |  | 70 | 216 | 196 | 13,88 | 13,94 | 13,63 | 13,65 | 13,83 |
| 200 | 202 | 27 | 75 | 245 | 222 | 17,44 | 17,21 | 16,86 | 16,36 | 16,62 |
| (225) | 226 | 29 |  | 270 | 248 | 21,56 | 21,68 | 21,15 | 22,54 | 22,86 |
| 250 | 254 |  |  | 300 | 278 | 24,40 | 24,08 | 23,27 | 25,37 | 25,74 |
| 300 | 303 | 32 | 80 | 352 | 330 | 33,29 | 32,40 | 31,94 | 32,42 | 33,16 |
| 350 | 351 | 36 | 85 | 406 | 382 | 46,57 | 45,60 | 44,68 | 45,40 | 46,23 |
| 400 | 398 | 40 | 100 | 464 | 432 | 64,81 | 63,58 | 62,41 | 63,48 | 64,59 |
| (450) | 450 | 42 |  | 515 | 484 | 72,26 | 71,60 | 70,70 | 70,80 | 71,95 |
| 500 | 500 | 44 |  | 570 | 535 | 88,91 | 88,20 | 86,50 | 86,48 | 88,08 |
| 600 | 600 | 49 | 115 | 670 | 636 | 123,70 | 122,00 | 105,70 | 119,50 | 122,17 |
| (700) | 690 | 53 | 125 | 766 | 726 | 166,81 | 164,02 | 162,70 | 157,53 | 160,82 |
| 800 | 790 | 55 | 135 | 874 | 826 | 213,90 | 211,00 | 209,00 | 210,00 | 214,68 |
| (900) | 892 | 57 | 145 | 980 | 926 | 252,91 | - | - | - | - |
| 1000 | 992 | 59 | 150 | 1084 | 1028 | 312,12 |  |  |  |  |
| 1200 | 1192 | 62 | 160 | 1288 | 1228 | 387,50 |  |  |  |  |

Таблица 6

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Размеры, мм

| Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом |
| 10 | 8 | 14 | 33 | 26 | 15 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
| 15 | 12 |  |  | 30 | 19 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 0,78 |
| 20 | 18 |  | 34 | 38 | 26 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,95 |
| 25 | 25 |  | 36 | 45 | 33 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,15 |
| 32 | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 1,83 | 1,85 | 1,78 | 1,81 | 1,86 |
| 40 | 38 |  | 45 | 64 | 46 | 2,19 | 2,16 | 2,10 | 2,11 | 2,15 |
| 50 | 48 | 17 |  | 76 | 58 | 2,81 | 2,79 | 2,68 | 2,72 | 2,78 |
| 65 | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 3,71 | 3,72 | 3,59 | 3,60 | 3,68 |
| 80 | 78 | 21 | 55 | 112 | 90 | 4,80 | 4,81 | 4,60 | 4,69 | 4,80 |
| 100 | 96 | 23 | 65 | 138 | 110 | 7,40 | 7,06 | 6,82 | 7,20 | 7,28 |
| 125 | 120 | 25 |  | 160 | 135 | 10,00 | 10,17 | 9,48 | 9,97 | 10,08 |
| 150 | 145 | 27 | 68 | 186 | 161 | 13,03 | 13,20 | 12,60 | 12,86 | 13,03 |
| (175) | 177 | 33 | 85 | 226 | 196 | 20,75 | 21,26 | 21,10 | 19,70 | 20,00 |
| 200 | 200 | 35 |  | 250 | 222 | 24,44 | 24,00 | 23,57 | 24,20 | 24,00 |
| (225) | 226 | 37 | 95 | 280 | 248 | 31,33 | 31,10 | 30,50 | 31,20 | 31,60 |
| 250 | 252 | 39 | 98 | 310 | 278 | 37,59 | 37,30 | 36,50 | 36,90 | 37,40 |
| 300 | 301 | 42 | 112 | 368 | 330 | 57,10 | 50,60 | 50,30 | 51,10 | 52,20 |
| 350 | 351 | 48 | 116 | 418 | 382 | 70,34 | 69,60 | 68,00 | 68,10 | 68,80 |
| 400 | 398 | 54 | 135 | 480 | 432 | 106,76 | 105,50 | 105,00 | 103,80 | 106,00 |
| (450) | 448 | 56 |  | 530 | 484 | 107,00 | 106,00 | 104,80 | 103,80 | 105,00 |
| 500 | 495 | 58 | 140 | 580 | 535 | 132,33 | 128,00 | 126,00 | 128,00 | 130,00 |
| 600 | 595 | 58 |  | 686 | 636 | 180,95 | 195,08 | 165,78 | 182,02 | 179,81 |
| (700) | 695 | 63 | 160 | 790 | 726 | 228,25 | 246,86 | 209,59 | 229,47 | 226,93 |
| 800 | 795 | 71 | 190 | 908 | 826 | 343,69 | 367,40 | 319,93 | 345,08 | 342,20 |
| (900) | 895 | 74 | 215 | 1024 | 926 | 436,54 | - | - | - | - |
| 1000 | 995 | 77 | 235 | 1140 | 1028 | 540,75 |  |  |  |  |
| 1200 | 1195 | 80 | 250 | 1350 | 1228 | 690,59 |  |  |  |  |

Таблица 7

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Размеры, мм

| Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под прокладку овального сечения | под линзовую прокладку |
| 10 | 8 | 16 | 46 | 34 | 15 | 1,03 | 1,02 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,03 |
| 15 | 12 |  |  | 38 | 19 | 1,15 | 1,14 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,15 |
| 20 | 18 | 18 | 54 | 48 | 26 | 1,80 | 1,81 | 1,76 | 1,78 | 1,80 | 1,75 | 1,80 |
| 25 | 25 | 20 | 56 | 52 | 33 | 2,30 | 2,28 | 2,22 | 2,26 | 2,27 | 2,25 | 2,30 |
| 32 | 31 | 21 | 60 | 64 | 39 | 2,94 | 2,94 | 2,88 | 2,91 | 2,92 | 2,87 | 2,94 |
| 40 | 37 |  | 65 | 74 | 46 | 3,75 | 3,71 | 3,67 | 3,67 | 3,74 | 3,67 | 3,75 |
| 50 | 47 | 23 | 67 | 86 | 58 | 4,63 | 4,59 | 4,50 | 4,51 | 4,60 | 4,50 | 4,63 |
| 65 | 64 | 25 | 72 | 106 | 77 | 6,29 | 6,16 | 6,05 | 6,06 | 6,19 | 6,09 | 6,26 |
| 80 | 77 | 27 |  | 120 | 90 | 7,22 | 7,17 | 7,00 | 7,05 | 7,18 | 6,87 | 7,05 |
| 100 | 94 | 29 | 77 | 140 | 110 | 10,71 | 10,70 | 10,50 | 10,53 | 10,67 | 10,48 | 10,71 |
| 125 | 118 | 33 | 95 | 172 | 135 | 17,13 | 16,94 | 16,60 | 16,66 | 16,91 | 16,67 | 16,98 |
| 150 | 142 | 35 | 105 | 206 | 161 | 24,60 | 25,40 | 24,10 | 24,06 | 24,44 | 24,18 | 24,60 |
| (175) | 174 | 39 |  | 232 | 196 | 28,61 | 30,10 | 28,20 | 27,00 | 27,00 | 27,90 | 28,27 |
| 200 | 198 | 41 | 110 | 264 | 222 | 36,60 | 38,50 | 36,11 | 35,74 | 36,27 | 36,03 | 36,45 |
| (225) | 222 | 43 | 115 | 290 | 248 | 42,54 | 45,00 | 41,60 | 41,42 | 42,00 | 41,83 | 42,27 |
| 250 | 246 | 45 |  | 316 | 278 | 50,89 | 53,80 | 50,30 | 49,45 | 50,16 | 50,08 | 50,58 |
| 300 | 294 | 50 | 120 | 370 | 330 | 68,15 | 74,60 | 68,30 | 65,04 | 62,52 | 67,00 | 67,59 |
| 350 | 342 | 56 | 140 | 430 | 382 | 98,68 | 106,00 | 98,50 | 94,71 | 96,27 | 96,42 | 97,08 |
| 400 | 386 | 62 | 155 | 484 | 432 | 135,80 | 151,00 | 137,00 | 128,90 | 130,85 | 134,93 | 135,70 |
| 500 | 485 | 66 | 165 | 594 | 535 | 192,74 | 200,89 | 184,56 | 193,46 | 191,96 | - | - |
| 600 | 585 | 71 | 180 | 704 | 636 | 269,27 | 283,40 | 255,10 | 270,34 | 268,12 |  |  |
| (700) | 685 | 76 | 225 | 820 | 726 | 300,86 | - | - | - | - |  |  |
| 800 | 785 | 85 |  | 920 | 826 | 463,87 |  |  |  |  |  |  |
| (900) | 885 | 88 | 265 | 1050 | 926 | 954,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 985 | 92 | 280 | 1160 | 1028 | 980,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 1185 | 95 | 315 | 1386 | 1228 | 1263,72 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2)

Размеры, мм

| Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под прокладку овального сечения | под линзовую прокладку |
| 10 | 8 | 16 | 43 | 34 | 15 | 1,02 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 1,03 |
| 15 | 12 | 18 | 46 | 38 | 19 | 1,26 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,23 | 1,27 |
| 20 | 18 | 20 | 51 | 48 | 26 | 1,98 | 1,90 | 1,95 | 1,95 | 2,02 | 1,97 |
| 25 | 25 | 22 | 56 | 52 | 33 | 2,48 | 2,42 | 2,45 | 2,46 | 2,45 | 2,50 |
| 32 | 31 |  | 60 | 64 | 39 | 3,05 | 3,00 | 3,03 | 3,03 | 2,99 | 3,06 |
| 40 | 37 | 23 | 67 | 76 | 46 | 4,06 | 4,00 | 4,00 | 4,07 | 3,95 | 4,05 |
| 50 | 45 | 25 | 68 | 86 | 58 | 6,03 | 5,60 | 5,94 | 6,05 | 5,95 | 6,08 |
| 65 | 62 | 29 | 80 | 110 | 77 | 8,52 | 8,48 | 8,41 | 8,84 | 8,40 | 8,57 |
| 80 | 75 | 31 | 87 | 124 | 90 | 9,91 | 9,85 | 9,77 | 9,95 | 9,80 | 9,98 |
| 100 | 92 | 35 | 97 | 146 | 110 | 14,65 | 14,40 | 14,47 | 14,65 | 14,44 | 14,67 |
| 125 | 112 | 39 | 112 | 180 | 135 | 23,32 | 19,30 | 23,00 | 23,30 | 23,04 | 23,34 |
| 150 | 136 | 43 | 125 | 214 | 161 | 32,87 | 31,90 | 31,73 | 32,22 | 31,87 | 32,19 |
| (175) | 166 | 45 |  | 246 | 196 | 39,00 | 38,36 | 38,09 | 38,66 | 38,54 | 39,07 |
| 200 | 190 | 51 | 140 | 276 | 222 | 54,24 | 54,07 | 51,14 | 53,90 | 53,81 | 54,23 |
| (225) | 212 | 53 | 155 | 312 | 248 | 71,19 | 71,08 | 68,74 | 69,44 | 70,70 | 71,19 |
| 250 | 236 | 57 | 160 | 340 | 278 | 85,24 | 85,12 | 83,37 | 84,51 | 85,40 | 85,26 |
| 300 | 284 | 66 | 180 | 400 | 330 | 127,78 | 127,73 | 125,24 | 127,41 | 127,76 | 128,35 |
| 350 | 332 | 72 | 195 | 460 | 382 | 170,94 | 170,00 | 167,22 | 169,56 | 169,55 | 171,60 |
| 400 | 376 | 76 | 200 | 510 | 432 | 216,44 | 211,86 | 207,25 | 210,24 | 211,10 | 212,90 |

Таблица 9

Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2)

Размеры, мм

| Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под прокладку овального сечения | под линзовую прокладку |
| 15 | 12 | 18 | 50 | 38 | 19 | 1,27 | 1,24 | 1,24 | 1,21 | 1,23 | 1,27 |
| 20 | 18 | 20 | 56 | 48 | 26 | 1,98 | 1,94 | 1,95 | 1,9 | 2,03 | 2,08 |
| 25 | 25 | 22 | 56 | 52 | 33 | 2,48 | 2,44 | 2,45 | 2,38 | 2,44 | 2,50 |
| 32 | 31 | 22 | 65 | 64 | 39 | 3,07 | 3,01 | 3,04 | 2,96 | 2,98 | 3,06 |
| 40 | 37 | 25 | 72 | 76 | 46 | 4,01 | 3,98 | 4,28 | 4,20 | 3,97 | 4,06 |
| 50 | 45 | 27 | 75 | 86 | 58 | 6,43 | 6,40 | 6,49 | 5,95 | 6,30 | 6,49 |
| 65 | 62 | 31 | 85 | 110 | 77 | 9,38 | 8,64 | 8,36 | 8,23 | 8,88 | 9,10 |
| 80 | 75 | 33 | 90 | 124 | 90 | 10,40 | 10,30 | 10,16 | 10,02 | 10,20 | 10,46 |
| 100 | 92 | 37 | 100 | 146 | 110 | 15,40 | 15,22 | 15,18 | 14,93 | 15,09 | 15,41 |
| 125 | 112 | 41 | 115 | 180 | 135 | 24,87 | 23,10 | 23,89 | 23,59 | 23,82 | 24,19 |
| 150 | 136 | 47 | 130 | 214 | 161 | 35,04 | 34,40 | 31,84 | 31,65 | 33,92 | 34,48 |
| (175) | 166 | 51 | 135 | 246 | 196 | 43,10 | 42,96 | 42,48 | 42,08 | 42,05 | 43,02 |
| 200 | 190 | 57 | 145 | 276 | 222 | 60,10 | 60,00 | 58,24 | 57,8 | 57,86 | 58,90 |
| (225) | 212 | 60 | 160 | 312 | 248 | 78,80 | 78,70 | 76,81 | 76,31 | 76,54 | 77,70 |
| 250 | 236 | 65 | 165 | 340 | 278 | 94,40 | 94,20 | 92,48 | 91,93 | 92,16 | 93,41 |
| 300 | 284 | 74 | 185 | 400 | 330 | 141,00 | 140,00 | 136,69 | 136,06 | 136,56 | 139,20 |

Таблица 10

Ру 20,0 МПа (160 кгс/см2)

Размеры, мм

| Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под прокладку овального сечения | под линзовую прокладку |
| 15 | 14 | 24 | 52 | 40 | 23 | 1,92 | 1,92 | 2,11 | 2,08 | 1,88 | 1,93 |
| 20 | 19 | 26 | 55 | 46 | 29 | 2,54 | 2,53 | 2,49 | 2,44 | 2,46 | 2,50 |
| 25 | 25 | 28 | 60 | 54 | 36 | 3,53 | 3,33 | 3,54 | 3,50 | 3,50 | 3,59 |
| 32 | 31 | 30 | 65 | 64 | 43 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,34 | 4,35 | 4,43 |
| 40 | 36 | 31 | 72 | 74 | 49 | 5,32 | 5,36 | 5,31 | 5,22 | 5,27 | 5,46 |
| 50 | 46 | 37 | 95 | 105 | 61 | 11,11 | 11,25 | 9,95 | 9,8£ | 9,86 | 10,05 |
| 65 | 68 | 45 | 118 | 138 | 90 | 19,01 | 19,20 | 18,61 | 18,48 | 18,97 | 19,23 |
| 80 | 80 | 51 | 132 | 162 | 110 | 27,30 | 27,50 | 27,28 | 27,03 | 27,23 | 27,55 |
| 100 | 102 | 63 | 175 | 208 | 135 | 53,22 | 53,60 | 53,14 | 52,89 | 53,26 | 53,64 |
| 125 | 130 | 73 | 175 | 234 | 170 | 73,15 | 65,20 | 64,05 | 63,75 | 65,37 | 64,74 |
| 150 | 150 | 79 | 190 | 266 | 196 | 90,19 | 90,60 | 90,11 | 89,76 | 90,02 | 90,92 |
| (175) | 170 | 81 | 195 | 294 | 222 | 110,00 | 109,00 | 109,81 | 109,33 | 109,67 | 110,71 |
| 200 | 192 | 89 | 230 | 340 | 248 | 158,60 | 159,00 | 158,27 | 157,83 | 158,53 | 159,69 |
| (225) | 212 | 87 | 245 | 374 | 278 | 202,10 | 202,00 | 201,4 | 200,9 | - | - |
| 250 | 254 | 107 | 300 | 460 | 330 | 314,50 | 315,70 | 318,03 | 317,49 |  |  |

Примечания к табл. 1 - 10:

1. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.

2. Допускается фланцы Dу 80 на Ру до 6,3 МПа (63 кгс/см2) изготовлять диаметром Dn равным 95 мм.

3. Допускается для каждого условного прохода диаметр d1 выполнять одного размера, из ряда установленных, для всех условных давлений, исходя из условий обеспечения прочности фланца.

4. Масса рассчитана по номинальным размерам фланца.

Таблицы 1 – 10. (Измененная редакция, Изм. № 4).

3. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1 (кроме фланцев на Ру 10,0; 16,0 и 20,0 МПа), (100, 160 и 200 кгс/см2), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

Пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного встык фланца Dy 50 мм на Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), из стали 25 исполнения 1 (с соединительным выступом):

Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80

То же, квадратного:

Фланец квадратный 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80

При заказе фланцев с шипом-пазом под фторопластовые прокладки к условному обозначению следует добавлять букву Ф после обозначения условного давления.

4. Фланцы должны изготовляться ковкой, штамповкой, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка, а также другими методами.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Предельные отклонения размеров: d1 по H; Dm и Dn no h следующих квалитетов:

До 30 мм	Н16; h16

Св. 30 до 80 мм	Н15; h15

Св. 80 мм	H14; hl4 (при получении штамповкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89);

b - для штампованных фланцев, а также изготовляемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89.

При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, Изм. № 4).

6. Неуказанные размеры и предельные отклонения - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

7. (Исключен, Изм. № 2).

8. При несовпадении внутренних диаметров фланца и трубы допускается выполнять плавный переход под углом не более 10°.

9. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование - по ГОСТ 12816-80.

10. Коды ОКП указаны в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

КОДЫ ОКП

| Обозначение фланца |  |  |  |  | Фланцы из углеродистой и легированной стали |  | Фланцы из коррозионно-стойкой стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Коды ОКП |  |  |
| Круглые фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-2,5; | 2-10-2,5; | 3-10-2,5; | 4-10-2,5; | 5-10-2,5 | 37 9941 4281 01 | 37 9941 5224 06 |  |
| 1-15-2,5; | 2-15-2,5; | 3-15-2,5; | 4-15-2,5; | 5-15-2,5 | 37 9941 4282 00 | 37 9941 5225 05 |  |
| 1-20-2,5; | 2-20-2,5; | 3-20-2,5; | 4-20-2,5; | 5-20-2,5 | 37 9941 4283 10 | 37 9941 5226 04 |  |
| 1-25-2,5; | 2-25-2,5; | 3-25-2,5; | 4-25-2,5; | 5-25-2,5 | 37 9941 4281 09 | 37 9941 5227 03 |  |
| 1-32-2,5; | 2-32-2,5; | 3-32-2,5; | 4-32-2,5; | 5-32-2,5 | 37 9941 4285 08 | 37 9941 5228 02 |  |
| 1-40-2,5; | 2-40-2,5; | 3-40-2,5; | 4-40-2,5; | 5-40-2,5 | 37 9941 4286 07 | 37 9941 5229 01 |  |
| 1-50-2,5; | 2-50-2,5; | 3-50-2,5; | 4-50-2,5; | 5-50-2,5 | 37 9941 1287 06 | 37 9941 5230 08 |  |
| 1-65-2,5; | 2-65-2,5; | 3-65-2,5; | 4-65-2,5; | 5-65-2,5 | 37 9941 4288 05 | 37 9941 5231 07 |  |
| 1-80-2,5; | 2-80-2,5; | 3-80-2,5; | 4-80-2,5; | 5-80-2,5 | 37 9941 4289 04 | 37 9941 5232 06 |  |
| 1-100-2,5; | 2-100-2,5; | 3-100-2,5; | 4-100-2,5; | 5-100-2,5 | 37 9941 4290 00 | 37 9941 -5233 05 |  |
| 1-125-2,5; | 2-125-2,5; | 3-125-2,5; | 4-125-2,5; | 5-125-2,5 | 37 9941 4291 10 | 37 9941 5234 04 |  |
| 1-150-2,5; | 2-150-2,5; | 3-150-2,5; | 4-150-2,5; | 5-150-2,5 | 37 9941 4292 09 | 37 9941 5235 03 |  |
| 1-175-2,5; | 2-175-2,5; | 3-175-2,5; | 4-175-2,5; | 5-175-2,5 | 37 9941 4293 08 | 37 9941 5236 02 |  |
| 1-200-2,5; | 2-200-2,5; | 3-200-2,5; | 4-200-2,5; | 5-200-2,5 | 37 9941 4294 07 | 37 9941 5237 01 |  |
| 1-225-2,5; | 2-225-2,5; | 3-225-2,5; | 4-225-2,5; | 5-225-2,5 | 37 9941 4295 06 | 37 9941 5238 00 |  |
| 1-250-2,5; | 2-250-2,5; | 3-250-2,5; | 4-250-2,5; | 5-250-2,5 | 37 9941 4296 05 | 37 9941 5239 10 |  |
| 1-300-2,5; | 2-300-2,5; | 3-300-2,5; | 4-300-2,5; | 5-300-2,5 | 37 9941 4297 04 | 37 9941 5240 06 |  |
| 1-350-2,5; | 2-350-2,5; | 3-350-2,5; | 4-350-2,5; | 5-350-2,5 | 37 9941 4298 03 | 37 9941 5241 05 |  |
| 1-400-2,5; | 2-400-2,5; | 3-400-2,5; | 4-400-2,5; | 5-400-2,5 | 37 9941 4299 02 | 37 9941 5242 04 |  |
| 1-450-2,5; | 2-450-2,5; | 3-450-2,5; | 4-450-2,5; | 5-450-2,5 | 37 9941 4300 04 | 37 9941 5243 03 |  |
| 1-500-2,5; | 2-500-2,5; | 3-500-2,5; | 4-500-2,5; | 5-500-2,5 | 37 9941 4301 03 | 37 9941 5244 02 |  |
| 1-600-2,5; | 2-600-2,5; | 3-600-2,5; | 4-600-2,5; | 5-600-2,5 | 37 9941 4302 02 | 37 9941 5245 01 |  |
| 1-700-2,5; | 2-700-2,5; | 3-700-2,5; | 4-700-2,5; | 5-700-2,5 | 37 9941 4303 01 | 37 9941 5246 00 |  |
| 1-800-2,5; | 2-800-2,5; | 3-800-2,5; | 4-800-2,5; | 5-800-2,5 | 37 9941 4304 00 | 37 9941 5247 10 |  |
| 1-900-2,5 |  |  |  |  | 37 9941 4305 10 | 37 9941 5248 09 |  |
| 1-1000-2,5 |  |  |  |  | 37 9941 4306 09 | 37 9941 5249 08 |  |
| 1-1200-2,5 |  |  |  |  | 37 9941 4307 08 | 37 9941 5250 04 |  |
| 1-1400-2,5 |  |  |  |  | 37 9941 4308 07 | 37 9941 5251 03 |  |
| 1-1600-2,5 |  |  |  |  | 37 9941 4309 06 | 37 9941 5252 02 |  |
| Квадратные фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-2,5; | 2-10-2,5; | 3-10-2,5; | 4-10-2,5; | 5-10-2,5 | 37 9955 4091 04 | 37 9955 5091 08 |  |
| 1-15-2,5; | 2-15-2,5; | 3-15-2,5; | 4-15-2,5; | 5-15-2,5 | 37 9955 4092 03 | 37 9955 5092 07 |  |
| 1-20-2,5; | 2-20-2,5; | 3-20-2,5; | 4-20-2,5; | 5-20-2,5 | 37 9955 4093 02 | 37 9955 5093 06 |  |
| 1-25-2,5; | 2-25-2,5; | 3-25-2,5; | 4-25-2,5; | 5-25-2,5 | 37 9955 4094 01 | 37 9955 5094 05 |  |
| 1-32-2,5; | 2-32-2,5; | 3-32-2,5; | 4-32-2,5; | 5-32-2,5 | 37 9955 4095 00 | 37 9955 5095 04 |  |
| 1-40-2,5; | 2-40-2,5; | 3-40-2,5; | 4-40-2,5; | 5-40-2,5 | 37 9955 4096 10 | 37 9955 5096 03 |  |
| 1-50-2,5; | 2-50-2,5; | 3-50-2,5; | 4-50-2,5; | 5-50-2,5 | 37 9955 4097 09 | 37 9955 5097 02 |  |
| 1-65-2,5; | 2-65-2,5; | 3-65-2,5; | 4-65-2,5; | 5-65-2,5 | 37 9955 4098 08 | 37 9955 5098 01 |  |
| 1-80-2,5; | 2-80-2,5; | 3-80-2,5; | 4-80-2,5; | 5-80-2,5 | 37 9955 4099 07 | 37 9955 5099 00 |  |
| 1-100-2,5; | 2-100-2,5; | 3-100-2,5; | 4-100-2,5; | 5-100-2,5 | 37 9955 4100 06 | 37 9955 5100 02 |  |
| Круглые фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-6; | 2-10-6; | 3-10-6; | 4-10-6; | 5-10-6 | 37 9941 4310 02 | 37 9941 5253 01 |  |
| 1-15-6; | 2-15-6; | 3-15-6; | 4-15-6; | 5-15-6 | 37 9941 4311 01 | 37 9941 5254 00 |  |
| 1-20-6; | 2-20-6; | 3-20-6; | 4-20-6; | 5-20-6 | 37 9941 4312 00 | 37 9941 5255 10 |  |
| 1-25-6; | 2-25-6; | 3-25-6; | 4-25-6; | 5-25-6 | 37 9941 4313 10 | 37 9941 5256 09 |  |
| 1-32-6; | 2-32-6; | 3-32-6; | 4-32-6; | 5-32-6 | 37 9941 4314 09 | 37 9941 5257 08 |  |
| 1-40-6; | 2-40-6; | 3-40-6; | 4-40-6; | 5-40-6 | 37 9941 4315 08 | 37 9941 5258 07 |  |
| 1-50-6; | 2-50-6; | 3-50-6; | 4-50-6; | 5-50-6 | 37 9941 4316 07 | 37 9941 5259 06 |  |
| 1-65-6; | 2-65-6; | 3-65-6; | 4-65-6; | 5-65-6 | 37 9941 4317 06 | 37 9941 5260 02 |  |
| 1-80-6; | 2-80-6; | 3-80-6; | 4-80-6; | 5-80-6 | 37 9941 4318 05 | 37 9941 5261 01 |  |
| 1-100-6; | 2-100-6; | 3-100-6; | 4-100-6; | 5-100-6 | 37 9941 4319 04 | 37 9941 5262 00 |  |
| 1-125-6; | 2-125-6; | 3-125-6; | 4-125-6; | 5-125-6 | 37 9941 4320 00 | 37 9941 5263 10 |  |
| 1-150-6; | 2-150-6; | 3-150-6; | 4-150-6; | 5-150-6 | 37 9941 4321 10 | 37 9941 5264 09 |  |
| 1-175-6; | 2-175-6; | 3-175-6; | 4-175-6; | 5-175-6 | 37 9941 4322 09 | 37 9941 5265 08 |  |
| 1-200-6; | 2-200-6; | 3-200-6; | 4-200-6; | 5-200-6 | 37 9941 4323 08 | 37 9941 5266 07 |  |
| 1-225-6; | 2-225-6; | 3-225-6; | 4-225-6; | 5-225-6 | 37 9941 4324 07 | 37 9941 5267 06 |  |
| 1-250-6; | 2-250-6; | 3-250-6; | 4-250-6; | 5-250-6 | 37 9941 4325 06 | 37 9941 5268 05 |  |
| 1-300-6; | 2-300-6; | 3-300-6; | 4-300-6; | 5-300-6 | 37 9941 4326 05 | 37 9941 5269 04 |  |
| 1-350-6; | 2-350-6; | 3-350-6; | 4-350-6; | 5-350-6 | 37 9941 4327 04 | 37 9941 5270 00 |  |
| 1-400-6; | 2-400-6; | 3-400-6; | 4-400-6; | 5-400-6 | 37 9941 4328 03 | 37 9941 5271 10 |  |
| 1-450-6; | 2-450-6; | 3-450-6; | 4-450-6; | 5-450-6 | 37 9941 4329 02 | 37 9941 5272 09 |  |
| 1-500-6; | 2-500-6; | 3-500-6; | 4-500-6; | 5-500-6 | 37 9941 4330 09 | 37 9941 5273 08 |  |
| 1-600-6; | 2-600-6; | 3-600-6; | 4-600-6; | 5-600-6 | 37 9941 4331 08 | 37 9941 5274 07 |  |
| 1-700-6; | 2-700-6; | 3-700-6; | 4-700-6; | 5-700-6 | 37 9941 4332 07 | 37 9941 5275 06 |  |
| 1-800-6; | 2-800-6; | 3-800-6; | 4-800-6; | 5-800-6 | 37 9941 4333 06 | 37 9941 5276 05 |  |
| 1-900-6 |  |  |  |  | 37 9941 4134 05 | 37 9941 5277 04 |  |
| 1-1000-6 |  |  |  |  | 37 9941 4135 04 | 37 9941 5278 03 |  |
| 1-1200-6 |  |  |  |  | 37 9941 4136 03 | 37 9941 5279 02 |  |
| 1-1400-6 |  |  |  |  | 37 9941 4137 02 | 37 9941 5280 09 |  |
| 1-1600-6 |  |  |  |  | 37 9941 4138 01 | 37 9941 5281 08 |  |
| Квадратные фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-6; | 2-10-6; | 3-10-6; | 4-10-6; | 5-10-6 | 37 9955 4101 05 | 37 9955 5101 01 |  |
| 1-15-6; | 2-15-6; | 3-15-6; | 4-15-6; | 5-15-6 | 37 9955 4102 04 | 37 9955 5102 00 |  |
| 1-20-6; | 2-20-6; | 3-20-6; | 4-20-6; | 5-20-6 | 37 9955 4103 03 | 37 9955 5103 10 |  |
| 1-25-6; | 2-25-6; | 3-25-6; | 4-25-6; | 5-25-6 | 37 9955 4104 02 | 37 9955 5104 09 |  |
| 1-32-6; | 2-32-6; | 3-32-6; | 4-32-6; | 5-32-6 | 37 9955 4105 01 | 37 9955 5105 08 |  |
| 1-40-6; | 2-40-6; | 3-40-6; | 4-40-6; | 5-40-6 | 37 9955 4106 00 | 37 9955 5106 07 |  |
| 1-50-6; | 2-50-6; | 3-50-6; | 4-50-6; | 5-50-6 | 37 9955 4107 10 | 37 9955 5107 06 |  |
| 1-65-6; | 2-65-6; | 3-65-6; | 4-65-6; | 5-65-6 | 37 9955 4108 09 | 37 9955 5108 05 |  |
| 1-80-6; | 2-80-6; | 3-80-6; | 4-80-6; | 5-80-6 | 37 9955 4109 08 | 37 9955 5109 04 |  |
| 1-100-6; | 2-100-6; | 3-100-6; | 4-100-6; | 5-100-6 | 37 9955 4110 04 | 37 9955 5110 00 |  |
| Круглые фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-10; | 2-10-10; | 3-10-10; | 4-10-10; | 5-10-10 | 37 9941 4339 00 | 37 9941 5282 07 |  |
| 1-15-10; | 2-15-10; | 3-15-10; | 4-15-10; | 5-15-10 | 37 9941 4340 07 | 37 9941 5283 06 |  |
| 1-20-10; | 2-20-10; | 3-20-10; | 4-20-10; | 5-20-10 | 37 9941 4341 06 | 37 9941 5284 05 |  |
| 1-25-10; | 2-25-10; | 3-25-10; | 4-25-10; | 5-25-10 | 37 9941 4342 05 | 37 9941 5285 04 |  |
| 1-32-10; | 2-32-10; | 3-32-10; | 4-32-10; | 5-32-10 | 37 9941 4343 04 | 37 9941 5286 03 |  |
| 1-40-10; | 2-40-10; | 3-40-10; | 4-40-10; | 5-40-10 | 37 9941 4344 03 | 37 9941 5287 02 |  |
| 1-50-10; | 2-50-10; | 3-50-10; | 4-50-10; | 5-50-10 | 37 9941 4345 02 | 37 9941 5288 01 |  |
| 1-65-10; | 2-65-10; | 3-65-10; | 4-65-10; | 5-65-10 | 37 9941 4346 01 | 37 9941 5289 00 |  |
| 1-80-10; | 2-80-10; | 3-80-10; | 4-80-10; | 5-80-10 | 37 9941 4347 00 | 37 9941 5290 07 |  |
| 1-100-10; | 2-100-10; | 3-100-10; | 4-100-10; | 5-100-10 | 37 9941 4348 10 | 37 9941 5291 06 |  |
| 1-125-10; | 2-125-10; | 3-125-10; | 4-125-10; | 5-125-10 | 37 9941 4349 09 | 37 9941 5292 05 |  |
| 1-150-10; | 2-150-10; | 3-150-10; | 4-150-10; | 5-150-10 | 37 9941 4350 05 | 37 9941 5293 04 |  |
| 1-175-10; | 2-175-10; | 3-175-10; | 4-175-10; | 5-175-10 | 37 9941 4351 04 | 37 9941 5294 03 |  |
| 1-200-10; | 2-200-10; | 3-200-10; | 4-200-10; | 5-200-10 | 37 9941 4352 03 | 37 9941 5295 02 |  |
| 1-225-10; | 2-225-10; | 3-225-10; | 4-225-10; | 5-225-10 | 37 9941 4353 02 | 37 9941 5296 01 |  |
| 1-250-10; | 2-250-10; | 3-250-10; | 4-250-10; | 5-250-10 | 37 9941 4354 01 | 37 9941 5297 00 |  |
| 1-300-10; | 2-300-10; | 3-300-10; | 4-300-10; | 5-300-10 | 37 9941 4355 00 | 37 9941 5298 10 |  |
| 1-350-10; | 2-350-10; | 3-350-10; | 4-350-10; | 5-350-10 | 37 9941 4356 10 | 37 9941 5299 09 |  |
| 1-400-10; | 2-400-10; | 3-400-10; | 4-400-10; | 5-400-10 | 37 9941 4357 09 | 37 9941 5300 00 |  |
| 1-450-10; | 2-450-10 | 3-450-10; | 4-450-10; | 5-450-10 | 37 9941 4358 08 | 37 9941 5301 10 |  |
| 1-500-10; | 2-500-10; | 3-500-10; | 4-500-10; | 5-500-10 | 37 9941 4359 07 | 37 9941 5302 09 |  |
| 1-600-10; | 2-600-10; | 3-600-10; | 4-600-10; | 5-600-10 | 37 9941 4360 03 | 37 9941 5303 08 |  |
| 1-700-10; | 2-700-10; | 3-700-10; | 4-700-10; | 5-700-10 | 37 9941 4361 02 | 37 9941 5304 07 |  |
| 1-800-10; | 2-800-10; | 3-800-10; | 4-800-10; | 5-800-10 | 37 9941 4362 01 | 37 9941 5305 06 |  |
| 1-900-10 |  |  |  |  | 37 9941 4363 00 | 37 9941 5306 05 |  |
| 1-1000-10 |  |  |  |  | 37 9941 4364 10 | 37 9941 5307 04 |  |
| 1-1200-10 |  |  |  |  | 37 9941 4365 09 | 37 9941 5308 03 |  |
| Квадратные фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-10; | 2-10-10; | 3-10-10; | 4-10-10; | 5-10-10 | 37 9955 4111 03 | 37 9955 5111 10 |  |
| 1-15-10; | 2-15-10; | 3-15-10; | 4-15-10; | 5-15-10 | 37 9955 4112 02 | 37 9955 5112 09 |  |
| 1-20-10; | 2-20-10; | 3-20-10; | 4-20-10; | 5-20-10 | 37 9955 4113 01 | 37 9955 5113 08 |  |
| 1-25-10; | 2-25-10; | 3-25-10; | 4-25-10; | 5-25-10 | 37 9955 4114 00 | 37 9955 5114 07 |  |
| 1-32-10; | 2-32-10; | 3-32-10; | 4-32-10; | 5-32-10 | 37 9955 4115 10 | 37 9955 5115 06 |  |
| 1-40-10; | 2-40-10; | 3-40-10; | 4-40-10; | 5-40-10 | 37 9955 4116 09 | 37 9955 5116 05 |  |
| 1-50-10; | 2-50-10; | 3-50-10; | 4-50-10; | 5-50-10 | 37 9955 4117 08 | 37 9955 5117 04 |  |
| 1-65-10; | 2-65-10; | 3-65-10; | 4-65-10; | 5-65-10 | 37 9955 4118 07 | 37 9955 5118 03 |  |
| 1-80-10; | 2-80-10; | 3-80-10; | 4-80-10; | 5-80-10 | 37 9955 4119 06 | 37 9956 5119 02 |  |
| Круглые фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-16; | 2-10-16; | 3-10-16; | 4-10-16; | 5-10-16 | 37 9941 4366 08 | 37 9941 5309 02 |  |
| 1-15-16; | 2-15-16; | 3-15-16; | 4-15-16; | 5-15-16 | 37 9941 4367 07 | 37 9941 5310 09 |  |
| 1-20-16; | 2-20-16; | 3-20-16; | 4-20-16; | 5-20-16 | 37 9941 4368 06 | 37 9941 5311 08 |  |
| 1-25-16; | 2-25-16; | 3-25-16; | 4-25-16; | 5-25-16 | 37 9941 4369 05 | 37 9941 5312 07 |  |
| 1-32-16; | 2-32-16; | 3-32-16; | 4-32-16; | 5-32-16 | 37 9941 4370 01 | 37 9941 5313 06 |  |
| 1-40-16; | 2-40-16; | 3-40-16; | 4-40-16; | 5-40-16 | 37 9941 4371 00 | 37 9941 5314 05 |  |
| 1-50-16; | 2-50-16; | 3-50-16; | 4-50-16; | 5-50-16 | 37 9941 4372 10 | 37 9941 5315 04 |  |
| 1-65-16; | 2-65-16; | 3-65-16; | 4-65-16; | 5-65-16 | 37 9941 4373 09 | 37 9941 5316 03 |  |
| 1-80-16; | 2-80-16; | 3-80-16; | 4-80-16; | 5-80-16 | 37 9941 4374 08 | 37 9941 5317 02 |  |
| 1-100-16; | 2-100-16; | 3-100-16; | 4-100-16; | 5-100-16 | 37 9941 4375 07 | 37 9941 5318 01 |  |
| 1-125-16; | 2-125-16; | 3-125-16; | 4-125-16; | 5-125-16 | 37 9941 4376 06 | 37 9941 5319 00 |  |
| 1-150-16; | 2-150-16; | 3-150-16; | 4-150-16; | 5-150-16 | 37 9941 4377 05 | 37 9941 5320 07 |  |
| 1-175-16; | 2-175-16; | 3-175-16; | 4-175-16; | 5-175-16 | 37 9941 4378 04 | 37 9941 5321 06 |  |
| 1-200-16; | 2-200-16; | 3-200-16; | 4-200-16; | 5-200-16 | 37 9941 4379 03 | 37 9941 5322 05 |  |
| 1-225-16; | 2-225-16; | 3-225-16; | 4-225-16; | 5-225-16 | 37 9941 4380 10 | 37 9941 5323 04 |  |
| 1-250-16; | 2-250-16; | 3-250-16; | 4-250-16; | 5-250-16 | 37 9941 4381 09 | 37 9941 5324 03 |  |
| 1-300-16; | 2-300-16; | 3-300-16; | 4-300-16; | 5-300-16 | 37 9941 4382 08 | 37 9941 5325 02 |  |
| 1-350-16; | 2-350-16; | 3-350-16; | 4-350-16; | 5-350-16 | 37 9941 4383 07 | 37 9941 5326 01 |  |
| 1-400-16; | 2-400-16; | 3-400-16; | 4-400-16; | 5-400-16 | 37 9941 4384 06 | 37 9941 5327 00 |  |
| 1-450-16; | 2-450-16; | 3-450-16; | 4-450-16; | 5-450-16 | 37 9941 4385 05 | 37 9941 5328 10 |  |
| 1-500-16; | 2-500-16; | 3-500-16; | 4-500-16; | 5-500-16 | 37 9941 4386 04 | 37 9941 5329 09 |  |
| 1-600-16; | 2-600-16; | 3-600-16; | 4-600-16; | 5-600-16 | 37 9941 4387 03 | 37 9941 5330 05 |  |
| 1-700-16; | 2-700-16; | 3-700-16; | 4-700-16; | 5-700-16 | 37 9941 4388 02 | 37 9941 5331 04 |  |
| 1-800-16; | 2-800-16; | 3-800-16; | 4-800-16; | 5-800-16 | 37 9941 4389 01 | 37 9941 5332 03 |  |
| 1-900-16; |  |  |  |  | 37 9941 4390 08 | 37 9941 5333 02 |  |
| 1-1000-16; |  |  |  |  | 37 9941 4391 07 | 37 9941 5334 01 |  |
| 1-1200-16 |  |  |  |  | 37 9941 4392 06 | 37 9941 5335 00 |  |
| Квадратные фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-16; | 2-10-16; | 3-10-16; | 4-10-16; | 5-10-16 | 37 9955 4120 02 | 37 9955 5120 08 |  |
| 1-15-16; | 2-15-16; | 3-15-16; | 4-15-16; | 5-15-16 | 37 9955 4121 01 | 37 9955 5121 07 |  |
| 1-20-16; | 2-20-16; | 3-20-16; | 4-20-16; | 5-20-16 | 37 9955 4122 00 | 37 9955 5122 06 |  |
| 1-25-16; | 2-25-16; | 3-25-16; | 4-25-16; | 5-25-16 | 37 9955 4123 10 | 37 9955 5123 05 |  |
| 1-32-16; | 2-32-16; | 3-32-16; | 4-32-16; | 5-32-16 | 37 9955 4124 09 | 37 9955 5124 04 |  |
| 1-40-16; | 2-40-16; | 3-40-16; | 4-40-16; | 5-40-16 | 37 9955 4125 08 | 37 9955 5125 03 |  |
| 1-50-16; | 2-50-16; | 3-50-16; | 4-50-16; | 5-50-16 | 37 9955 4126 07 | 37 9955 5126 02 |  |
| 1-65-16; | 2-65-16; | 3-65-16; | 4-65-16; | 5-65-16 | 37 9955 4127 06 | 37 9955 5127 01 |  |
| 1-80-16; | 2-80-16; | 3-80-16; | 4-80-16; | 5-80-16 | 37 9955 4128 05 | 37 9955 5128 00 |  |
| Круглые фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-25; | 2-10-25; | 3-10-25; | 4-10-25; | 5-10-25 | 37 9941 4393 05 | 37 9941 5336 10 |  |
| 1-15-25; | 2-15-25; | 3-15-25; | 4-15-25; | 5-15-25 | 37 9941 4394 04 | 37 9941 5337 09 |  |
| 1-20-25; | 2-20-25; | 3-20-25; | 4-20-25; | 5-20-25 | 37 9941 4395 03 | 37 9941 5338 08 |  |
| 1-25-25; | 2-25-25; | 3-25-25; | 4-25-25; | 5-25-25 | 37 9941 4396 02 | 37 9941 5339 07 |  |
| 1-32-25; | 2-32-25; | 3-32-25; | 4-32-25; | 5-32-25 | 37 9941 4397 01 | 37 9941 5340 03 |  |
| 1-40-25; | 2-40-25; | 3-40-25; | 4-40-25; | 5-40-25 | 37 9941 4398 00 | 37 9941 5341 02 |  |
| 1-50-25; | 2-50-25; | 3-50-25; | 4-50-25; | 5-50-25 | 37 9941 4399 10 | 37 9941 5342 01 |  |
| 1-65-25; | 2-65-25; | 3-65-25; | 4-65-25; | 5-65-25 | 37 9941 4400 01 | 37 9941 5343 00 |  |
| 1-80-25; | 2-80-25; | 3-80-25; | 4-80-25; | 5-80-25 | 37 9941 4401 00 | 37 9941 5344 10 |  |
| 1-100-25; | 2-100-25; | 3-100-25; | 4-100-25; | 5-100-25 | 37 9941 4402 10 | 37 9941 5345 09 |  |
| 1-125-25; | 2-125-25; | 3-125-25; | 4-125-25; | 5-125-25 | 37 9941 4403 09 | 37 9941 5346 08 |  |
| 1-150-25; | 2-150-25; | 3-150-25; | 4-150-25; | 5-150-25 | 37 9941 4404 08 | 37 9941 5347 07 |  |
| 1-175-25; | 2-175-25; | 3-175-25; | 4-175-25; | 5-175-25 | 37 9941 4405 07 | 37 9941 5348 06 |  |
| 1-200-25; | 2-200-25; | 3-200-25; | 4-200-25; | 5-200-25 | 37 9941 4406 06 | 37 9941 5349 05 |  |
| 1-225-25; | 2-225-25; | 3-225-25; | 4-225-25; | 5-225-25 | 37 9941 4407 05 | 37 9941 5350 01 |  |
| 1-250-25; | 2-250-25; | 3-250-25; | 4-250-25; | 5-250-25 | 37 9941 4408 04 | 37 9941 5351 00 |  |
| 1-300-25; | 2-300-25; | 3-300-25; | 4-300-25; | 5-300-25 | 37 9941 4409 03 | 37 9941 5352 10 |  |
| 1-350-25; | 2-350-25; | 3-350-25; | 4-350-25; | 5-350-25 | 37 9941 4410 10 | 37 9941 5353 09 |  |
| 1-400-25; | 2-400-25; | 3-400-25; | 4-400-25; | 5-400-25 | 37 9941 4411 09 | 37 9941 5354 08 |  |
| 1-450-25; | 2-450-25; | 3-450-25; | 4-450-25; | 5-450-25 | 37 9941 4412 08 | 37 9941 5355 07 |  |
| 1-500-25; | 2-500-25; | 3-500-25; | 4-500-25; | 5-500-25 | 37 9941 4413 07 | 37 9941 5356 06 |  |
| 1-600-25; | 2-600-25; | 3-600-25; | 4-600-25; | 5-600-25 | 37 9941 4414 06 | 37 9941 5357 05 |  |
| 1-700-25; | 2-700-25; | 3-700-25; | 4-700-25; | 5-700-25 | 37 9941 4415 05 | 37 9941 5358 04 |  |
| 1-800-25; | 2-800-25; | 3-800-25; | 4-800-25; | 5-800-25 | 37 9941 4416 04 | 37 9941 5359 03 |  |
| 1-900-25; |  |  |  |  | 37 9941 4417 03 | 37 9941 5360 10 |  |
| 1-1000-25 |  |  |  |  | 37 9941 4418 02 | 37 9941 5361 09 |  |
| 1-1200-25 |  |  |  |  | 37 9941 4419 01 | 37 9941 5362 08 |  |
| Квадратные фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-25; | 2-10-25; | 3-10-25; | 4-10-25; | 5-10-25 | 37 9955 4129 04 | 37 9955 5129 10 |  |
| 1-15-25; | 2-15-25; | 3-15-25; | 4-15-25; | 5-15-25 | 37 9955 4130 00 | 37 9955 5130 06 |  |
| 1-20-25; | 2-20-25; | 3-20-25; | 4-20-25; | 5-20-25 | 37 9955 4131 10 | 37 8955 5131 05 |  |
| 1-25-25; | 2-25-25; | 3-25-25; | 4-25-25; | 5-25-25 | 37 9955 4132 09 | 37 9955 5132 04 |  |
| 1-32-25; | 2-32-25; | 3-32-25; | 4-32-25; | 5-32-25 | 37 9955 4133 08 | 37 9955 5133 03 |  |
| 1-40-25; | 2-40-25; | 3-40-25; | 4-40-25; | 5-40-25 | 37 9955 4134 07 | 37 9955 5134 02 |  |
| 1-50-25; | 2-50-25; | 3-50-25; | 4-50-25; | 5-50-25 | 37 9955 4135 06 | 37 9955 5135 01 |  |
| Круглые фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-40; | 2-10-40; | 3-10-40; | 4-10-40; | 5-10-40 | 37 9941 4420 08 | 37 9941 5363 07 |  |
| 1-15-40; | 2-15-40; | 3-15-40; | 4-15-40; | 5-15-40 | 37 9941 4421 07 | 37 9941 5364 06 |  |
| 1-20-40; | 2-20-40; | 3-20-40; | 4-20-40; | 5-20-40 | 37 9941 4422 06 | 37 9941 5365 05 |  |
| 1-25-40; | 2-25-40; | 3-25-40; | 4-25-40; | 5-25-40 | 37 9941 4423 05 | 37 9941 5366 04 |  |
| 1-32-40; | 2-32-40; | 3-32-40; | 4-32-40; | 5-32-40 | 37 9941 4424 04 | 37 9941 5367 03 |  |
| 1-40-40; | 2-40-40; | 3-40-40; | 4-40-40; | 5-40-40 | 37 9941 4425 03 | 37 9941 5368 02 |  |
| 1-50-40; | 2-50-40; | 3-50-40; | 4-50-40; | 5-50-40 | 37 9941 4426 02 | 37 9941 5369 01 |  |
| 1-65-40; | 2-65-40; | 3-65-40; | 4-65-40; | 5-65-40 | 37 9941 4427 01 | 37 9941 5370 08 |  |
| 1-80-40; | 2-80-40; | 3-80-40; | 4-80-40; | 5-80-40 | 37 9941 4428 00 | 37 9941 5371 07 |  |
| 1-100-40; | 2-100-40; | 3-100-40; | 4-100-40; | 5-100-40 | 37 9941 4429 10 | 37 9941 5372 06 |  |
| 1-125-40; | 2-125-40; | 3-125-40; | 4-125-40; | 5-125-40 | 37 9941 4430 06 | 37 9941 5373 05 |  |
| 1-150-40; | 2-150-40; | 3-150-40; | 4-150-40; | 5-150-40 | 37 9941 4431 05 | 37 9941 5374 04 |  |
| 1-175-40; | 2-175-40; | 3-175-40; | 4-175-40; | 5-175-40 | 37 9941 4432 04 | 37 9941 5375 03 |  |
| 1-200-40; | 2-200-40; | 3-200-40; | 4-200-40; | 5-200-40 | 37 9941 4433 03 | 37 9941 5376 02 |  |
| 1-225-40; | 2-225-40; | 3-225-40; | 4-225-40; | 5-225-40 | 37 9941 4434 02 | 37 9941 5377 01 |  |
| 1-250-40; | 2-250-40; | 3-250-40; | 4-250-40; | 5-250-40 | 37 9941 4435 01 | 37 9941 5378 00 |  |
| 1-300-40; | 2-300-40; | 3-300-40; | 4-300-40; | 5-300-40 | 37 9941 4436 00 | 37 9941 5379 10 |  |
| 1-350-40; | 2-350-40; | 3-350-40; | 4-350-40; | 5-350-40 | 37 9941 4437 10 | 37 9941 5380 06 |  |
| 1-400-40; | 2-400-40; | 3-400-40; | 4-400-40; | 5-400-40 | 37 9941 4438 09 | 37 9941 5381 05 |  |
| 1-450-40; | 2-450-40; | 3-450-40; | 4-450-40; | 5-450-40 | 37 9941 4439 08 | 37 9941 5382 04 |  |
| 1-500-40; | 2-500-40; | 3-500-40; | 4-500-40; | 5-500-40 | 37 9941 4440 04 | 37 9941 5383 03 |  |
| 1-600-40; | 2-600-40; | 3-600-40; | 4-600-40; | 5-600-40 | 37 9941 4441 03 | 37 9941 5384 02 |  |
| 1-700-40; | 2-700-40; | 3-700-40; | 4-700-40; | 5-700-40 | 37 9941 4442 02 | 37 9941 5385 01 |  |
| 1-800-40; | 2-800-40; | 3-800-40; | 4-800-40; | 5-800-40 | 37 9941 4443 01 | 37 9941 5386 00 |  |
| 1-900-40; |  |  |  |  | 37 9941 4444 00 | 37 9941 5387 10 |  |
| 1-1000-40; |  |  |  |  | 37 9941 4445 10 | 37 9941 5388 09 |  |
| 1-1200-40 |  |  |  |  | 37 9941 4446 09 | 37 9941 5389 08 |  |
| Квадратные фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-40; | 2-10-40; | 3-10-40; | 4-10-40; | 5-10-40 | 37 9955 4136 05 | 37 9955 5136 00 |  |
| 1-15-40; | 2-15-40; | 3-15-40; | 4-15-40; | 5-15-40 | 37 9955 4137 04 | 37 9955 5137 10 |  |
| 1-20-40; | 2-20-40; | 3-20-40; | 4-20-40; | 5-20-40 | 37 9955 4138 03 | 37 9955 5138 09 |  |
| 1-25-40; | 2-25-40; | 3-25-40; | 4-25-40; | 5-25-40 | 37 9955 4139 02 | 37 9955 5139 08 |  |
| 1-32-40; | 2-32-40; | 3-32-40; | 4-32-40; | 5-32-40 | 37 9955 4140 09 | 37 9955 5140 04 |  |
| 1-40-40; | 2-40-40; | 3-40-40; | 4-40-40; | 5-40-40 | 37 9955 4141 08 | 37 9955 5141 03 |  |
| 1-50-40; | 2-50-40; | 3-50-40; | 4-50-40; | 5-50-40 | 37 9955 4142 07 | 37 9955 5142 02 |  |

Продолжение

| Обозначение фланца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фланцы из углеродистой и легированной стали Фланцы из коррозионно-стойкой стали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды ОКП |  |
| Круглые фланцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10-63; | 2-10-63; |  | 3-10-63; |  | 4-10-63; |  | 5-10-63; |  | 6-10-63; |  | 7-10-63; | 37 9941 4447 08 | 37 9941 5390 01 |
| 1-15-63; | 2-15-63; |  | 3-15-63; |  | 4-15-63; |  | 5-15-63; |  | 6-15-63; |  | 7-15-63; | 37 9941 4448 07 | 37 9941 5391 03 |
| 1-20-63; | 2-20-63; |  | 3-20-63; |  | 4-20-63; |  | 5-20-63; |  | 6-20-63; |  | 7-20-63; | 37 9941 4449 06 | 37 9941 5392 02 |
| 1-25-63; | 2-25-63; |  | 3-25-63; |  | 4-25-63; |  | 5-25-63; |  | 6-25-63; |  | 7-25-63; | 37 9941 4450 02 | 37 9941 5393 01 |
| 1-32-63; | 2-32-63; |  | 3-32-63; |  | 4-32-63; |  | 5-32-63; |  | 6-32-63; |  | 7-32-63; | 37 9941 4451 01 | 37 9941 5394 00 |
| 1-40-63; | 2-40-63; |  | 3-40-63; |  | 4-40-63; |  | 5-40-63; |  | 6-40-63; |  | 7-40-63; | 37 9941 4452 00 | 37 9941 5395 10 |
| 1-50-63; | 2-50-63; |  | 3-50-63; |  | 4-50-63; |  | 5-50-63; |  | 6-50-63; |  | 7-70-63; | 37 9941 4453 10 | 37 9941 5396 09 |
| 1-65-63; | 2-65-63; |  | 3-65-63; |  | 4-65-63; |  | 5-65-63; |  | 6-65-63; |  | 7-65-63; | 37 9941 4454 09 | 37 9941 5397 08 |
| 1-80-63; | 2-80-63; |  | 3-80-63; |  | 4-80-63; |  | 5-80-63; |  | 6-80-63; |  | 7-80-63; | 37 9941 4455 08 | 37 9941 5398 07 |
| 1-100-63; | 2-100-63; |  | 3-100-63; |  | 4-100-63; |  | 5-100-63 |  | 6-100-63; |  | 7-100-63; | 37 9941 4456 07 | 37 9941 5399 06 |
| 1-125-63; | 2-125-63; |  | 3-125-63; |  | 4-125-63; |  | 5-125-63 |  | 6-125-63; |  | 7-125-63; | 37 9941 4457 06 | 37 9941 5400 08 |
| 1-150-63; | 2-150-63; |  | 3-150-63; |  | 4-150-63; |  | 5-150-63 |  | 6-150-63; |  | 7-150-63; | 37 9941 4458 05 | 37 9941 5401 07 |
| 1-175-63; | 2-175-63; |  | 3-175-63; |  | 4-175-63; |  | 5-175-63 |  | 6-175-63; |  | 7-175-63; | 37 9941 4459 04 | 37 9941 5402 06 |
| 1-200-63; | 2-200-63; |  | 3-200-63; |  | 4-200-63; |  | 5-200-63 |  | 6-200-63; |  | 7-200-63; | 37 9941 4460 00 | .37 9941 5403 05 |
| 1-225-63; | 2-225-63; |  | 3-225-63; |  | 4-225-63; |  | 5-225-63 |  | 6-225-63; |  | 7-225-63; | 37 9941 4461 10 | 37 9941 5404 04 |
| 1-250-63; | 2-250-63; |  | 3-250-63; |  | 4-250-63; |  | 5-250-63 |  | 6-250-63; |  | 7-250-63; | 37 9941 4462 09 | 37 9941 5405 03 |
| 1-300-63; | 2-300-63; |  | 3-300-63; |  | 4-300-63; |  | 5-300-63 |  | 6-300-63; |  | 7-300-63; | 37 9941 4463 08 | 37 9941 5406 02 |
| 1-400-63; | 2-400-63; |  | 3-400-63; |  | 4-400-63; |  | 5-400-63 |  | 6-400-63; |  | 7-400-63; | 37 9941 4464 07 | 37 9941 5407 01 |
| 1-500-63; | 2-500-63; |  | 3-500-63; |  | 4-500-63; |  | 5-500-63 |  |  |  |  | 37 9941 4465 06 | 37 9941 5408 00 |
| 1-600-63; | 2-600-63; |  | 3-600-63; |  | 4-600-63; |  | 5-600-63 |  |  |  |  | 37 9941 4465 05 | 37 9941 5409 10 |
| 1-700-63; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 9941 4467 04 | 37 9941 5410 06 |
| 1-800-63; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 9941 4468 03 | 37 .9941 5411 05 |
| 1-900-63; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 9941 4469 02 | 37 9941 5412 04 |
| 1-1000-63; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 9941 4470 09 | 37 9941 5413 03 |
| 1-1200-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 9941 4471 08 | 37 9941 5414 02 |
| Круглые фланцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-10-100; |  | 3-10-100; |  | 4-10-100; |  | 5-10-100; |  | 6-10-100; |  | 7-10-100; |  | 37 9941 4472 07 | 37 9941 5415 01 |
| 2-15-100; |  | 3-15-100; |  | 4-15-100; |  | 5-15-100; |  | 6-15-100; |  | 7-15-100; |  | 37 9941 4473-06 | 37 9941 5416 00 |
| 2-20-100; |  | 3-20-100; |  | 4-20-100; |  | 5-20-100; |  | 6-20-100; |  | 7-20-100; |  | 37 9941 4474-05 | 37 9941 5417-10 |
| 2-25-100; |  | 3-25-100; |  | 4-25-100; |  | 5-25-100; |  | 6-25-100; |  | 7-25-100; |  | 37 9941 4475 04 | 37 9941 5418 09 |
| 2-32-100; |  | 3-32-100; |  | 4-32-100; |  | 5-32-100; |  | 6-32-100; |  | 7-32-100; |  | 37 9941 4476-03 | 37 9941 5419 08 |
| 2-40-100; |  | 3-40-100; |  | 4-40-100; |  | 5-40-100; |  | 6-40-100; |  | 7-40-100; |  | 37 9941 4477 02 | 37 9941 5420 04 |
| 2-50-100; |  | 3-50-100; |  | 4-50-100; |  | 5-50-100; |  | 6-50-100; |  | 7-70-100; |  | 37 9941 4478-01 | 37 9941 5421 03 |
| 2-65-100; |  | 3-65-100; |  | 4-65-100; |  | 5-65-100; |  | 6-65-100; |  | 7-65-100; |  | 37 9941 4479 00 | 37 9941 5422 02 |
| 2-80-100; |  | 3-80-100; |  | 4-80-100; |  | 5-80-100; |  | 6-80-100; |  | 7-80-100; |  | 37 9941 4480 07 | 37 9941 5423 01 |
| 2-100-100; |  | 3-100-100; |  | 4-100-100; |  | 5-100-100 |  | 6-100-100; |  | 7-100-100; |  | 37 9941 4481 06 | 37 9941 5424 00 |
| 2-125-100; |  | 3-125-100; |  | 4-125-100; |  | 5-125-100 |  | 6-125-100; |  | 7-125-100; |  | 37 9941 4482 05 | 37 9941 5425 10 |
| 2-150-100; |  | 3-150-100; |  | 4-150-100; |  | 5-150-100 |  | 6-150-100; |  | 7-150-100; |  | 37 9941 4483 04 | 37 9941 5426 09 |
| 2-175-100; |  | 3-175-100; |  | 4-175-100; |  | 5-175-100 |  | 6-175-100; |  | 7-175-100; |  | 37 9941 4484 03 | 37 9941 5427 08 |
| 2-200-100; |  | 3-200-100; |  | 4-200-100; |  | 5-200-100 |  | 6-200-100; |  | 7-200-100; |  | 37 9941 4485 02 | 37 9941 5428 07 |
| 2-225-100; |  | 3-225-100; |  | 4-225-100; |  | 5-225-100 |  | 6-225-100; |  | 7-225-100; |  | 37 9941 4486 01 | 37 9941 5429 06 |
| 2-250-100; |  | 3-250-100; |  | 4-250-100; |  | 5-250-100 |  | 6-250-100; |  | 7-250-100; |  | 37 9941 4487 00 | 37 9941 5430 02 |
| 2-300-100; |  | 3-300-100; |  | 4-300-100; |  | 5-300-100 |  | 6-300-100; |  | 7-300-100; |  | 37 9941 4488 10 | 37 9941 5431 01 |
| 2-350-100; |  | 3-350-100; |  | 4-350-100; |  | 5-350-100 |  | 6-350-100; |  | 7-350-100; |  | 37 9941 4489 09 | 37 9941 5432 00 |
| 2-400-100; |  | 3-400-100; |  | 4-400-100; |  | 5-400-100 |  | 6-400-100; |  | 7-400-100; |  | 37 9941 4490 05 | 37 9941 5433 10 |
| 2-15-160; |  | 3-15-160; |  | 4-15-160; |  | 5-15-160; |  | 6-15-160; |  | 7-15-160; |  | 37 9941 4491 04 | 37 9941 5434 09 |
| 2-20-160; |  | 3-20-160; |  | 4-20-160; |  | 5-20-160; |  | 6-20-160; |  | 7-20-160; |  | 37 9941 4492 03 | 37 9941 5435 08 |
| 2-25-160; |  | 3-25-160; |  | 4-25-160; |  | 5-25-160; |  | 6-25-160; |  | 7-25-160; |  | 37 9941 4493 02 | 37 9941 5436 07 |
| 2-32-160; |  | 3-32-160; |  | 4-32-160; |  | 5-32-160; |  | 6-32-160; |  | 7-32-160; |  | 37 9941 4494 0! | 37 9941 5437 06 |
| 2-40-160; |  | 3-40-160; |  | 4-40-160; |  | 5-40-160; |  | 6-40-160; |  | 7-40-160; |  | 37 9941 4495 00 | 37 9941 5438 05 |
| 2-50-160; |  | 3-50-160; |  | 4-50-160; |  | 5-50-160; |  | 6-50-160; |  | 7-70-160; |  | 37 9941 4496 10 | 37 9941 5439 04 |
| 2-65-160; |  | 3-65-160; |  | 4-65-160; |  | 5-65-160; |  | 6-65-160; |  | 7-65-160; |  | 37 9941 4497 09 | 37 9941 5440 00 |
| 2-80-160; |  | 3-80-160; |  | 4-80-160; |  | 5-80-160; |  | 6-80-160; |  | 7-80-160; |  | 37 9941 4498 08 | 37 9941 5441 10 |
| 2-100-160; |  | 3-100-160; |  | 4-100-160; |  | 5-100-160 |  | 6-100-160; |  | 7-100-160; |  | 37 9941 4499 07 | 37 9941 5442 09 |
| 2-125-160; |  | 3-125-160; |  | 4-125-160; |  | 5-125-160 |  | 6-125-160; |  | 7-125-160; |  | 37 9941 4500 09 | 37 9941 5443 08 |
| 2-150-160; |  | 3-150-160; |  | 4-150-160; |  | 5-150-160 |  | 6-150-160; |  | 7-150-160; |  | 37 9941 4501 08 | 37 9941 5444 07 |
| 2-175-160; |  | 3-175-160; |  | 4-175-160; |  | 5-175-160 |  | 6-175-160; |  | 7-175-160; |  | 37 9941 4502 07 | 37 9941 5445 06 |
| 2-200-160; |  | 3-200-160; |  | 4-200-160; |  | 5-200-160 |  | 6-200-160; |  | 7-200-160; |  | 37 9941 4503 06 | 37 9941 5446 05 |
| 2-225-160; |  | 3-225-160; |  | 4-225-160; |  | 5-225-160 |  | 6-225-160; |  | 7-225-160; |  | 37 9941 4504 05 | 37 9941 5447 04 |
| 2-250-160; |  | 3-250-160; |  | 4-250-160; |  | 5-250-160 |  | 6-250-160; |  | 7-250-160; |  | 37 9941 4505 04 | 37 9941 5448 03 |
| 2-300-160; |  | 3-300-160; |  | 4-300-160; |  | 5-300-160 |  | 6-300-160; |  | 7-300-160; |  | 37 9941 4506 03 | 37 9941 5449 02 |
| 2-15-200; |  | 3-15-200; |  | 4-15-200; |  | 5-15-200; |  | 6-15-200; |  | 7-15-200; |  | 37 9941 4507 02 | 37 9941 5450 09 |
| 2-20-200; |  | 3-20-200; |  | 4-20-200; |  | 5-20-200; |  | 6-20-200; |  | 7-20-200; |  | 37 9941 4508 01 | 37 9941 5451 08 |
| 2-25-200; |  | 3-25-200; |  | 4-25-200; |  | 5-25-200; |  | 6-25-200; |  | 7-25-200; |  | 37 9941 4509 00 | 37 9941 5452 07 |
| 2-32-200; |  | 3-32-200; |  | 4-32-200; |  | 5-32-200; |  | 6-32-200; |  | 7-32-200; |  | 37 9941 4510 07 | 37 9941 5453 06 |
| 2-40-200; |  | 3-40-200; |  | 4-40-200; |  | 5-40-200; |  | 6-40-200; |  | 7-40-200; |  | 37 9941 4511 06 | 37 9941 5454 05 |
| 2-50-200; |  | 3-50-200; |  | 4-50-200; |  | 5-50-200; |  | 6-50-200; |  | 7-70-200; |  | 37 9941 4512 05 | 37 9941 5455 04 |
| 2-65-200; |  | 3-65-200; |  | 4-65-200; |  | 5-65-200; |  | 6-65-200; |  | 7-65-200; |  | 37 9941 4513 04 | 37 9941 5456 03 |
| 2-80-200; |  | 3-80-200; |  | 4-80-200; |  | 5-80-200; |  | 6-80-200; |  | 7-80-200; |  | 37 9941 4514 03 | 37 9941 5457 02 |
| 2-100-200; |  | 3-100-200; |  | 4-100-200; |  | 5-100-200 |  | 6-100-200; |  | 7-100-200; |  | 37 9941 4515 02 | 37 9941 5458 01 |
| 2-125-200; |  | 3-125-200; |  | 4-125-200; |  | 5-125-200 |  | 6-125-200; |  | 7-125-200; |  | 37 9941 4516 01 | 37 9941 5459 00 |
| 2-150-200; |  | 3-150-200; |  | 4-150-200; |  | 5-150-200 |  | 6-150-200; |  | 7-150-200; |  | 37 9941 4517 00 | 37 9941 5460-07 |
| 2-175-200; |  | 3-175-200; |  | 4-175-200; |  | 5-175-200 |  | 6-175-200; |  | 7-175-200; |  | 37 9941 4518 10 | 37 9941 5461 06 |
| 2-200-200; |  | 3-200-200; |  | 4-200-200; |  | 5-200-200 |  | 6-200-200; |  | 7-200-200; |  | 37 9941 4519 09 | 37 9941 5462 05 |
| 2-225-200; |  | 3-225-200; |  | 4-225-200; |  | 5-225-200 |  | 6-225-200; |  | 7-225-200; |  | 37 9941 4520 05 | 37 9941 5463 04 |
| 2-250-200; |  | 3-250-200; |  | 4-250-200; |  | 5-250-200 |  | 6-250-200; |  | 7-250-200; |  | 37 9941 4521 04 | 37 9941 5464 03 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР.

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. И. Власов, О. Н. Шпаков, Р. И. Хасанов, О. И. Федоров (руководитель темы), Б. В. Бурмистров, А. П. Келка, Н. С. Сизова.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2238.

3. Срок первой проверки - 1991 г.; периодичность проверки - 5 лет.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 12829-67, ГОСТ 12833-67 и ГОСТ 12835-67.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 7505-89 | 5 |
| ГОСТ 12815-80 | 3 |
| ГОСТ 12816-80 | 9 |

6. Переиздание (ноябрь 1989 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4 утвержденными в марте 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г. (ИУС 6-83, 4-88, 12-89, 7-92).