ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Конструкция и размеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 28759.6-90

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ Конструкция и размеры Технические требования Non-metal gaskets. Design and dimensions. Technical requirements | ГОСТ 28759.6-90 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на прокладки из неметаллических материалов к фланцам сосудов и аппаратов по ГОСТ 28759.2 и ГОСТ 28759.3.

Требования п. 1.2 в части показателей «Внутренний диаметр аппарата D», D1, D2, пп. 2.1, 2.4, 2.5 и 2.7 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

# 1 КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Стандарт устанавливает конструкцию прокладок двух исполнений:

1 - для фланцев по ГОСТ 28759.2 исполнений 2-5, 8-10, 12-15;

по ГОСТ 28759.3 исполнений 1-12;

2 - для фланцев по ГОСТ 28759.2 исполнений 1, 6, 11.

1.2. Конструкция и размеры прокладок должны соответствовать чертежу и таблице.

Толщина прокладок S принимается:

для прокладок из резины - 3 мм;

для прокладок из паронита и картона

для D<1400 мм – 2 мм

для D³1400 мм - 3 мм;

для прокладок из фторопласта - 4 и фторопластовой ленты - до 3 мм.

Размеры, мм

| Внутренний диаметр аппарата D | D1 | D2 |  | Давление условное, МПа | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнения |  |  | Исполнения |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| 400 | 443 | 418 | 413 | 0,3 | 0,068 | 0,081 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 457 | 432 | 427 | 1,0 | 0,070 | 0,083 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  | - | 2,5 |  | - |
|  |  | 428 | - | 4,0 | 0,081 | - |
|  |  |  | - | 6,3 |  |  |
| (450) | 493 | 468 | 463 | 0,3 | 0,075 | 0,090 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 513 | 488 | 483 | 1,0 | 0,079 | 0,094 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  | 507 | 478 | - | 4,0 | 0,090 | - |
|  |  |  |  | 6,3 |  |  |
| 500 | 543 | 518 | 513 | 0,3 | 0,083 | 0,100 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 563 | 538 | 533 | 1,0 | 0,086 | 0,103 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  | - | 2,5 |  | - |
|  | 557 | 528 | - | 4,0 | 0,099 | - |
|  |  |  |  | 6,3 |  |  |
| 550 | 593 | 568 | 563 | 0,3 | 0,091 | 0,109 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 613 | 588 | 583 | 1,0 | 0,094 | 0,113 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
| 600 | 643 | 617 | 613 | 0,3 | 0,103 | 0,118 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 663 | 637 | 633 | 1,0 | 0,106 | 0,122 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  | - | 2,5 |  | - |
|  | 657 | 637 | - | 4,0 | 0,121 | - |
|  | 669 | 639 |  | 6,3 | 0,123 |  |
| 650 | 693 | 667 | 663 | 0,3 | 0,111 | 0128 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 713 | 687 | 683 | 1,0 | 0,1,14 | 0,132 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
| 700 | 743 | 717 | 713 | 0,3 | 0,119 | 0,137 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 763 | 737 | 733 | 1,0 | 0,183 | 0,141 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | 773 | 747 | - | 2,5 | 0,1,24 | - |
|  | 757 | 727 | - | 4,0 | 0,140 | - |
|  | 774 | 744 | - | 6,3 | 0,143 | - |
| 800 | 841 | 815 | 811 | 0,3 | 0,135 | 0,166 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 865 | 839 | 835 | 1,0 | 0,139 | 0,160 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | 875 | 849 | - | 2,5 | 0,141 | - |
|  | 869 | 831 | - | 4,0 | 0,203 | - |
|  | 884 | 846 | - | 6,3 | 0,207 | - |
| 900 | 951 | 925 | 921 | 0,3 | 0,153 | 0,176 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 965 | 939 | 935 | 1,0 | 0,156 | 0,179 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | 977 | 951 | - | 2,5 | 0,157 | - |
|  | 969 | 931 | - | 4,0 | 0,227 | - |
|  | 989 | 951 | - | 6,3 | 0,232 | - |
| 1000 | 1051 | 1022 | 1021 | 0,3 | 0,189 | 0,195 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 1065 | 1036 | 1029 | 1,0 | 0,191 | 0,237 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | 1079 | 1050 | - | 2,5 | 0,194 | - |
|  | 1074 | 1036 | - | 4,0 | 0,252 | - |
|  | 1094 | 1056 | - | 6,3 | 0,257 | - |
| 1100 | 1149 | 1120 | 1119 | 0,3 | 0,207 | 0,214 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 1167 | 1138 | 1130 | 1,0 | 0,210 | 0,267 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | 1189 | 1160 | - | 2,5 | 0,214 | - |
|  |  | 1135 | - | 4,0 | 0,394 | - |
|  | 1205 | 1151 | - | 6,3 | 0,400 | - |
| 1200 | 1247 | 1218 | 1217 | 0,3 | 0,225 | 0,232 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 1267 | 1238 | 1230 | 1,0 | 0,228 | 0,290 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | 1295 | 1265 | - | 2,5 | 0,241 | - |
|  | 1289 | 1235 | - | 4,0 | 0,428 | - |
|  | 1309 | 1255 | - | 6,3 | 0,435 | - |
| 1300 | 1347 | 1318 | 1317 | 0,3 | 0,243 | 0,251 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 1366 | 1337 | 1334 | 1,0 | 0,246 | 0,271 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | 1398 | 1371 | - | 2,5 | 0,235 | - |
|  | 1388 | 1335 | - | 4,0 | 0,453 | - |
|  | 1416 | 1364 | - | 6,3 | 0,454 | - |
| 1400 | 1446 | 1418 | 1417 | 0,3 | 0,378 | 0,391 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 1468 | 1439 | 1434 | 1,0 | 0,397 | 0,465 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | 1504 | 1477 | - | 2,5 | 0,379 | - |
|  | 1493 | 1441 | - | 4,0 | 0,719 | - |
|  | 1520 | 1468 | - | 6,3 | 0,732 | - |
| 1500 | 1547 | 1516 | 1507 | 0,3 | 0,447 | 0,576 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 1568 | 1539 | 1539 | 1,0 | 0,425 | 0,425 |
|  | 1580 | 1551 |  | 1,6 | 0,428 | 0,603 |
|  | 1606 | 1576 | - | 2,5 | 0,450 | - |
|  | 1602 | 1549 | - | 4,0 | 0,787 | - |
|  | 1625 | 1572 | - | 6,3 | 0,798 | - |
| 1600 | 1646 | 1615 | 1607 | 0,3 | 0,476 | 0,598 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 1680 | 1649 | 1638 | 1,0 | 0,486 | 0,657 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | 1706 | 1675 | - | 2,5 | 0,494 | - |
|  |  | 1653 | - | 4,0 | 0,839 | - |
|  | 1730 | 1677 | - | 6,3 | 0,851 | - |
| 1700 | 1745 | 1715 | 1707 | 0,3 | 0,489 | 0,618 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 1780 | 1749 | 1737 | 1,0 | 0,516 | 0,713 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
| 1800 | 1846 | 1815 | 1807 | 0,3 | 0,535 | 0,671 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 1880 | 1849 | 1837 | 1,0 | 0,545 | 0,753 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | 1908 | 1877 | - | 2,5 | 0,553 | - |
| (1900) | 1944 | 1913 | 1905 | 0,3 | 0,563 | 0,707 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 1984 | 1953 | 1940 | 1,0 | 0,575 | 0,814 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
| 2000 | 2044 | 2013 | 2005 | 0,3 | 0,593 | 0,744 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 2084 | 2045 | 2040 | 1,0 | 0,759 | 0,855 |
|  |  |  |  | 1.6 |  |  |
|  | 2114 | 2075 | - | 2,5 | 0,770 | - |
| 2200 | 2244 | 2213 | 2205 | 0,3 | 0,651 | 0,818 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 2284 | 2245 | 2240 | 1,0 | 0,832 | 0,938 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
| 2400 | 2444 | 2413 | 2405 | 0,3 | 0,710 | 0,891 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 2488 | 2449 | 2444 | 1,0 | 0,907 | 1,023 |
|  | 2494 | 2455 |  | 1,6 | 0,910 | 1,163 |
| 2600 | 2654 | 2614 | 2610 | 0,3 | 0,993 | 1,091 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 2693 | 2653 | 2655 | 1,0 | 1,008 | 0,958 |
|  | 2698 | 2658 |  | 1,6 | 1,010 | 1,085 |
| 2800 | 2854 | 2814 | 2810 | 0,3 | 1,068 | 1,174 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 2893 | 2853 | 2851 | 1,0 | 1,083 | 1,137 |
|  | 2902 | 2862 |  | 1,6 | 1,086 | 1,383 |
| 3000 | 3054 | 3014 | 3010 | 0,3 | 1,144 | 1,257 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 3104 | 3064 | 3060 | 1,0 | 1,163 | 1,278 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
| 3200 | 3254 | 3214 | 31210 | 0,3 | 1,219 | 1,340 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 3304 | 3254 | 3260 | 1,0 | 1,545 | 1,361 |
|  |  |  |  | 1,6 |  |  |
| 3400 | 3464 | 3424 | 3415 | 0,3 | 1,298 | 1,588 |
|  | 3484 | 3434 |  | 0,6 | 1,630 | - |
|  | 3504 | 3454 |  | 1,0 | 1,639 | - |
| 3600 | 3664 | 3624 | 3615 | 0,3 | 1,374 | 1,681 |
|  | 3684 | 3634 |  | 0,6 | 1,724 | - |
|  | 3704 | 3654 |  | 1,0 | 1,734 | - |
| 3800 | 3864 | 3824 | 3815 | 0,3 | 1,449 | 1,773 |
|  | 3894 | 3844 | - | 0,6 | 1,823 | - |
|  | 3914 | 3864 | - | 1,0 | 1,833 | - |
| 4000 | 4064 | 4024 | 4015 | 0,3 | 1,525 | 1,865 |
|  | 4104 | 4053 | - | 0,6 | 1,960 | - |
|  | 4114 | 4063 | - | 1,0 | 1,965 | - |
| Примечания: 1. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется. 2. Для прокладок из фторопласта - 4 размеры D1, D2 являются справочными. Ширина прокладки должна соответствовать размеру (a1+0,6) фланцев по ГОСТ 28759.2 и ГОСТ 28759.3. 3. Массы рассчитаны для прокладок из паронита при плотности 2,0 Г/см3. |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения прокладки исполнения 1 для фланца аппарата диаметром 600 мм на условное давление 1,6 МПа.

Прокладка 1-600-1,6 ГОСТ 28759.6-90

Материал прокладки оговаривается при заказе.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Прокладки следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Материал прокладок: паронит по ГОСТ 481, резина по ГОСТ 7338, картон асбестовый по ГОСТ 2850, фторопласт-4 по действующей нормативно-технической документации. Допускается изготовление прокладок из других материалов, исходя из условий эксплуатации по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.3. Допускается применение прокладок комбинированных с фторопластовым чехлом для фланцев исполнений 4, 5, 9 10 14 15 по ГОСТ 28759.2 и исполнений 1, 2, 5, 6, 9, 10 по ГОСТ 28759.3 по рабочей документации, утвержденной в установленном порядке.

2.4. Прокладки из фторопласта-4 применять для фланцев исполнений 2, 3, 7, 8, 12, 13 по ГОСТ 28759.2, исполнений 3, 4, 7, 8, 11, 12 по ГОСТ 28759.3.

2.5. Поверхность прокладки должна быть без надрывов.

2.6. Допускается изготовление прокладок составными.

Склеивание отдельных секторов прокладок из паронита производится в соответствии с требованиями ГОСТ 481, из прокладочного картона - клеем марки ХКС или БФ-2 по действующей нормативно-технической документации. Соединения отдельных секторов должны осуществляться «под углом внахлестку».

2.7. Предельные отклонения размеров D1 и D2 должны соответствовать:

h15, H15 - для прокладок из паронита по ГОСТ 481 и картона по ГОСТ 9347;

h12, H12 - для прокладок из форопласта-4 и прокладочной ленты по ГОСТ 24222;

h14, H14 - для прокладок из резины по ГОСТ 7338. Для прокладок, изготовленных из отдельных секторов, предельные отклонения не регламентируются.

# 3. МАРКИРОВКА

Прокладки как самостоятельные изделия (запасные части) маркировать на бирке, прикрепленной к связке прокладок, товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение, марку материала и номер настоящего стандарта.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

2. РАЗРАБОТЧИКИ

Г.В. Мамонтов, А.Г. Вихман, С.И. Зусмановская, И.Е. Зейде, Б.С. Вольфсон, Н.П. Анисова, С.Н. Черкасова, А.М. Бубакин, Т.В. Булчинская, Т.Е. Бабкина, В.А. Заваров, В.И. Рачков, Н.С. Ананьева, Л.П. Перцев, В.В. Проголаев, В.В. Стогний, Л.П. Гапонова, Т.П. Голубова

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2976

4. Срок проверки стандарта - 1997г.

Периодичность проверки - 5 лет

5. ВЗАМЕН ОСТ 26-430-79

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 481-80 | 2.2, 2.7 |
| ГОСТ 28501-80 | 2.2 |
| ГОСТ 7338-77 | 2.2, 2.7 |
| ГОСТ 9347-74 | 2.7 |
| ГОСТ 24222-80 | 2.7 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. конструкция и размеры 1 2. Технические требования 4 3. Маркировка 5